# SonnenschutzsystemDUCO Ventilation & Sun ControlDucoSun Cubic Light 200x48 Multifit

## Beschreibung

Permanentes außenliegendes Sonnenschutzsystem aus Aluminium. Die Lamellen werden vor Ort in der Tragkonstruktion montiert (horizontal oder vertikal). Der Cubic Light 200x48 ist eine leichtere Version des Cubic 200x48.
Die Befestigung erfolgt mit dem patentierten Multifit-System. Dieses System besteht aus einer Basis und einer Gabel. Die Verzahnung zwischen den beiden Teilen ermöglicht 7 verschiedene Positionen. Der Neigungswinkel ist bei der Montage einstellbar.

## Ausführung

### Lamelle

* Lamellentyp Cubic Light 200x48
* Lamellenform rechteckig
* Lamellenhöhe 200 mm
* Lamellenbreite 48 mm

### Halterung

* Typ Multifit Cubic
* Neigungswinkel -45°, -30°, -15°, 0°, 15°, 30° oder 45°
* Höhe 90 mm
* Breite 120 mm

### Befestigung der Lamellen

* 2 x Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5 x 70
* 2 x Unterlegscheibe DIN 125-1A M5
* 2 x Sicherungsmutter DIN 985 M5

### Befestigung der Halterungen

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Material |
| Direkt an der Tragkonstruktion | * 3 x Sechskantschraube DIN 933 M8 x 20
* 3 x Unterlegscheibe DIN 125-1A M8
* 3 x Keilscheibe DIN 434 M8 (optional)
 |
| Auf DUCO-Halteprofil | * 3 x Sechskantschraube DIN 933 M8 x 20
* 3 x Unterlegscheibe DIN 125-1A M8
* 3 x Rechteckmutter M8
 |

### Zubehör

* Endplatten erhältlich
	+ Aluminium AlMg3, gelasert, 3 mm dick

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamelle

* Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 1,8 mm

* Beschichtung
	+ Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod
	+ Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside type A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Halterung

* Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)
* Beschichtung
	+ Polyester-Pulverbeschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside type A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

## Technische Daten

### Kraftberechnung

Gemäß EN 1990, EN 1991, EN 1999