# Sonnenschutzsystem – DUCO Ventilation & Sun Control DucoSun 95C Vertikal

## Beschreibung

DucoSun 95C ist ein architektonisches Komponentensystem mit festen „C“-Lamellen. Mit dem patentierten „Schiebe-Klick“-System von DUCO werden die Lamellen schnell und einfach in einem festen Neigungswinkel an der Tragkonstruktion befestigt.

## Ausführung

* Lamellenform 95C
* Lamellenhöhe 71 mm
* Lamellentiefe 71 mm
* Lamellenneigung 45°
* Schritt 122,5 mm
* Länge der Lamelle Maximal 6000 mm
* Einbautiefe

|  |  |
| --- | --- |
| **Halteprofil** | **Einbautiefe** |
| **50/12** | 91 mm |
| **21/50 Multi** | 129 mm |
| **30/50** | 129 mm |
| **50/50** | 129 mm |
| **42/62** | 141 mm |
| **42/72** | 150 mm |
| **50/125** | 204 mm |

## Material und Oberflächenbehandlung

### Lamellen und Halteprofile

* Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profilstärke: min. 1,3 mm

* Beschichtung
  + Farblos eloxiert (15-20 μm) nach Qualanod
  + Pulverbeschichtete Polyester-Powder-Beschichtung (60-80 μm) nach Qualicoat Seaside Typ A (spezifische RAL-Codes oder Strukturlack auf Anfrage)

### Lamellenhalter

* Kunststoff Polyamid PA 6.6 - glasfaserverstärkt