# Zonweringsysteem – DUCO Ventilation & Sun ControlDucoSun 100D Verticaal

## Omschrijving

DucoSun 100D is een architecturaal componentensysteem met vaste “D” lamellen. Met het gepatenteerde DUCO “Schuif-Klik” systeem worden de lamellen snel en eenvoudig in een vaste hellingshoek aan de draagconstructie bevestigd.

## Uitvoering

* Vorm lamel 100D
* Hoogte lamel 76 mm
* Diepte lamel 76 mm
* Hoek lamel 45°
* Stap 127,5 mm
* Lengte lamel Maximum 6000 mm
* Inbouwdiepte

|  |  |
| --- | --- |
| **Draagprofiel** | **Inbouwdiepte** |
| **50/12** | 94 mm |
| **21/50 Multi** | 132 mm |
| **30/50** | 132 mm |
| **50/50** | 132 mm |
| **42/62** | 145 mm |
| **42/72** | 154 mm |
| **50/125** | 207 mm |

* Optie Zijplaat (aluminium)

## Materiaal en oppervlaktebehandeling

### Lamellen en draagprofielen

* Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Profieldikte: min. 1,3 mm

* Afwerking
	+ Naturel geanodiseerd (15-20 μm) volgens Qualanod
	+ Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 μm) volgens Qualicoat Seaside type A (specifieke RAL codes of structuurlak op aanvraag)

### Lamelhouders

* Kunststof Polyamide PA 6.6 - glasvezelversterkt