# Brise-soleil – DUCO Ventilation & Sun Control DucoSun 100D Vertical

## Description

DucoSun 100D est un système à composants architecturaux à lattes fixes en « D ». Grâce au système « glisser-cliquer » breveté de DUCO, les lames se fixent rapidement et aisément à la structure portante sous un angle d'inclinaison fixe.

## Modèle

* Forme des lames 100D
* Hauteur de lame 76 mm
* Profondeur de lame 76 mm
* Angle des lames 45°
* Pas 127,5 mm
* Longueur de lame Maximum 6000 mm
* Profondeur d'installation

|  |  |
| --- | --- |
| **Profil porteur** | **Profondeur d'installation** |
| **50/12** | 94 mm |
| **21/50 Multi** | 132 mm |
| **30/50** | 132 mm |
| **50/50** | 132 mm |
| **42/62** | 145 mm |
| **42/72** | 154 mm |
| **50/125** | 207 mm |

* Option Côté (aluminium)

## Matériel et traitement de surface

### Lames et profils porteurs

* Aluminium EN AW-6063 T66 (EN 573-3)

Épaisseur du profil : min. 1,3 mm

* Finition
  + Naturel anodisée (15-20 μm) selon Qualanod
  + Thermolaquée poudre polyster (60-80 μm) selon Qualicoat Seaside type A (codes RAL spécifiques ou peinture texturée sur demande)

### Clips

* Plastique Polyamide PA 6.6 – renforcé de fibres de verre